ГОСТ 27729-88 Группа Е75 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЕЧИ ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ Нормативы расхода энергии Steel melting arc furnaces. Norms of energy consumption МКС 25.180.10 ОКП 34 4271 Дата введения 1989-01-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР 2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.88 N 1598 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 2264-80 "Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода энергии" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.89 3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г. Настоящий стандарт распространяется на производимые дуговые сталеплавильные печи сверхвысокой мощности расплавления без водоохлаждаемых стен и свода емкостью ванны от 1 до 200 т и устанавливает удельные нормативы расхода электрической энергии на расплавление металлошихты в этих печах. 1. Нормативы расхода электрической энергии должны соответствовать значениям, приведенным в таблице. Номинальная емкость, т; Норма расхода электрической энергии, кВт·ч/т. 1,0; 525. 2,5; 465. 3,0; 458. 5,0; 446. 6,0; 443. 10,0; 435. 12,0; 430. 15,0; 428. 20,0; 425. 25,0; 420. 30,0; 418. 35,0; 415. 45,0; 413. 50,0; 410. 60,0; 408. 75,0; 404. 90,0; 402. 100,0; 400. 120,0; 398. 150,0; 396. 200,0; 392. Примечание. Для печей емкостью, отличающейся от указанной в таблице, допустима линейная интерполяция. 2. При определении расхода энергии для проверки соблюдения нормативов должны быть выполнены требования: 2.1. Коэффициент использования энергии () должен быть не менее 0,7; его значение определяют по формуле , (1) где - электроэнергия, расходуемая в период расплавления, кВт·ч; - максимальная активная подводимая мощность, кВт; - время работы печи под током в период расплавления, ч. 2.2. Коэффициент использования времени расплавления () не менее 0,7; его значение определяют по формуле , (2) где - время всего процесса расплавления, ч; - период включенного состояния трансформатора на протяжении всего процесса расплавления, ч. 2.3. Плотность садки металла - не менее 1,4 т/м, предварительный подогрев не проводят; скрап должен быть чистым от песка и масла; количество скрапа - в соответствии с номинальной емкостью печи, скрап должен быть равномерно распределен в ванне. Состав скрапа: содержание углерода от 0,3% до 0,4%; гранулометрический состав: 50% - из кусков массой от 20 до 100 кг; 45% - из кусков массой от 5 до 20 кг; 5% - из кусков массой менее 5 кг. 2.4. Марка выплавляемого металла - нелегированная сталь. 2.5. Исключается использование кислорода в период расплавления для интенсификации процесса. 2.6. Эксплуатацию электропечи следует осуществлять в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, соблюдая правила безопасности эксплуатации дуговых печей. 2.7. В период перед измерениями печь должна проработать не менее 24 ч; время испытаний при определении норматива расхода энергии - 72 ч. Продолжительность периода времени между концом разливки и началом работы печи под током в период расплавления должна составлять не более 15 мин. 2.8. В период расплавления допускается 20%-ная перегрузка трансформатора по сравнению с номинальным значением. 2.9. Допускается отклонение сетевого напряжения от номинального не более 5%; расход энергии на расплав металлошихты следует измерять непосредственно за главным выключателем. 2.10. Временем расплавления следует считать период с начала работы печи под током до достижения температуры расплава 1510 °С при условии, что в ванне нет нерасплавленных кусков шихты, при этом не учитывается вспомогательное время; вспомогательное время - время при отключенном трансформаторе для второй загрузки по техническим причинам. 3. В норматив расхода энергии не включают расход электроэнергии на: загрузку печи; разливку металла; водоснабжение; вентиляцию. Текст документа сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2006